## Slide 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (P2CEM)
PROJETO DE TESE DE DOUTORADO (2026.1)
INVESTIGAÇÃO DO MECANISMO DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO DE FILMES FINOS DE Nb-Si-N OBTIDOS VIA MAGNETRON SPUTTERING REATIVO
Linha de Pesquisa: Cerâmicas e Seus Compósitos
Discente: Paula Larissa Lima Araújo | Orientador: Prof. Dr. Eduardo Kirinus Tentardini
Agosto de 2026 — São Cristóvão / SE
Notes: Apresentação formal do Projeto de Tese de Doutorado da Paula Larissa Lima Araújo no P2CEM/UFS sob orientação do Prof. Eduardo Kirinus Tentardini.

## Slide 2
VISÃO GERAL
Resumo Executivo do Projeto
2/20
🎯 Objetivo em Destaque
Depositar filmes de NbN e Nb-Si-N por magnetron sputtering reativo para investigar os mecanismos de degradação em oxidação (500–700 °C) e corrosão (NaCl 3,5%).
🧪 Abordagem Multidimensionale
Caracterização contínua das amostras como-depositadas e pós-ensaios oxidativos/eletroquímicos para correlação entre parâmetros, estrutura e propriedades.
🔬 Matriz de Caracterizações Avançadas
• RBS (Retroespalhamento Rutherford): Composição elementar exata e espessura dos filmes.
• GIXRD (Difração de Raios X com Incidência Rasante): Identificação de fases cristalinas antes e pós-oxidação.
• MEV / EDS (Microscopia Eletrônica de Varredura): Análise morfológica superficial e de seção transversal.
• XPS (Espectroscopia de Fotoelétrons por Raios X): Determinação dos estados de oxidação e ligações químicas (Nb-N, Si-N, Nb-O, Si-O).
Notes: Apresentar a síntese completa do projeto, combinando a deposição dos revestimentos com uma rigorosa matriz de caracterização física, química e estrutural.

## Slide 3
1. INTRODUÇÃO & JUSTIFICATIVA
Demanda por Revestimentos Cerâmicos Avançados
3/20
⚙️ Solicitações Severas
A indústria metalmecânica e de ferramentas de corte exige componentes com elevada resistência mecânica, tribológica e inércia química sob condições extremas.
🛡️ Filmes Finos PVD
Permitem a modificação de superfície em escala nanométrica/micrométrica, aumentando a vida útil do componente mantendo a tenacidade do substrato.
💎 Nitretos de Metais (MTNs)
Nitreto de Nióbio (NbN) destaca-se pela elevada dureza, resistência ao desgaste e estabilidade química entre os nitretos dos metais de transição.
📌 Relevância da Pesquisa
Desenvolver revestimentos funcionais protetores capazes de resistir simultaneamente à degradação mecânica, oxidativa em altas temperaturas e corrosiva em ambientes aquosos agressivos.
Notes: Explicar o contexto da engenharia de superfícies e a importância dos nitretos de metais de transição (MTNs) para a proteção de componentes mecânicos.

## Slide 4
PROBLEMATIZAÇÃO
Limitações Físicas e Químicas do NbN Puro
4/20
🔥 Baixa Estabilidade Térmica
• Início da oxidação em temperaturas < 450 °C.
• Nitretos equivalentes (TiN, ZrN) resistem até ~600 °C.
• Formação não protetora e volumétrica de pentóxido de nióbio (Nb2O5).
• Degradação severa e perda de integridade mecânica.
💧 Vulnerabilidade a Meios Salinos
• Desempenho corrosivo inferior em relação ao CrN em solução de NaCl 3,5%.
• Permeabilidade a espécies agressivas (íons de cloreto Cl-).
• Taxa de corrosão elevada no revestimento binário puro.
🧬 A Causa Raiz: Microestrutura Colunar
Os contornos de grão abertos da estrutura colunar do NbN funcionam como canais rápidos de difusão de oxigênio e eletrólitos corrosivos em direção ao substrato.
Notes: Detalhar as limitações do NbN puro em termos de estabilidade térmica e resistência eletroquímica causadas pela difusão nos contornos de grão colunares.

## Slide 5
ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA
Adição de Silício (Si) & Engenharia Microestrutural
5/20
🛡️ Formação da Fase Amorfa Si3N4
A adição de Si segrega uma fase amorfa de Si3N4 nos contornos dos nanocristais de NbN, interrompendo o crescimento colunar contínuo.
🧱 Barreira à Difusão de Espécies
A matriz nanocompósita dificulta fisicamente a percolação de oxigênio (O2) e íons salinos (Cl-), aumentando a passivação do filme.
🔍 A Lacuna Científica do Sistema Nb-Si-N
Embora sistemas como Ti-Si-N e Zr-Si-N sejam consolidados na literatura, ainda há escassez de investigações dedicadas à elucidação cinética e mecanicista da oxidação e corrosão do sistema Nb-Si-N em temperaturas elevadas.
Notes: Apresentar a hipótese de amorfização dos contornos de grão com a fase Si3N4 e justificar a necessidade do estudo no sistema Nb-Si-N.

## Slide 6
2. OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivo Principal & Metas Específicas I
6/20
🎯 Objetivo Principal
Investigar a resistência à corrosão e o mecanismo oxidativo em altas temperaturas de filmes finos de Nb-Si-N obtidos por magnetron sputtering reativo.
📋 Objetivos Específicos (Fase de Síntese e Caracterização Inicial)
• Determinar as potências ideais aplicadas aos alvos de Nb e Si para obtenção de filmes de NbN e Nb-Si-N.
• Caracterizar os filmes por RBS para determinar a composição elementar precisa e espessura.
• Identificar as fases cristalinas presentes por GIXRD (difração de raios X com ângulo rasante).
• Avaliar a integridade superficial e morfologia de crescimento transversal por imagens de MEV.
Notes: Apresentar o objetivo geral e as metas de otimização de parâmetros e caracterização estrutural inicial.

## Slide 7
2. OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivos Específicos (Fase Experimental II)
7/20
🧪 Caracterização Química & Corrosão
• Determinar a estrutura e ligações químicas (Nb-N, Si-N, Nb-O, Si-O) nas amostras como-depositadas por XPS.
• Realizar ensaios eletroquímicos em NaCl 3,5% para avaliação da densidade de corrente de corrosão e passivação.
🔥 Ensaios de Oxidação & Mecanismo
• Conduzir tratamentos térmicos em mufla a 500, 600 e 700 °C em atmosfera ambiente.
• Verificar a estabilidade de fases e formação de novos óxidos por GIXRD pós-oxidação.
• Inspecionar a integridade e seção transversal das amostras oxidadas por MEV.
• Analisar as superfícies oxidadas por XPS para estabelecer o modelo mecanicista de oxidação.
Notes: Detalhar a fase avançada de investigação química, ensaios eletroquímicos em salmoura e oxidação a altas temperaturas.

## Slide 8
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Conceito de Filmes Finos & Deposição PVD
8/20
📏 Escala Nanométrica e Micrométrica
Filmes finos são camadas de material depositadas sobre um substrato com espessuras variando de alguns angströms (Å) a poucos micrômetros (μm).
💨 Deposição Física de Vapor (PVD)
Processo de revestimento onde o material fonte é convertido em vapor em ambiente de vácuo e condensado sobre a superfície do substrato.
💡 Vantagens dos Revestimentos PVD
• Elevada adesão ao substrato devido à energia das partículas incidentes.
• Excelente controle sobre a composição química e estequiometria dos filmes.
• Processo limpo que possibilita a síntese de estruturas cristalinas e nanocompósitas únicas.
Notes: Apresentar a definição formal de filmes finos e os princípios fundamentais do processo PVD.

## Slide 9
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Mecanismo do Processo de Sputtering & Plasma
9/20
💥 Bombardeamento Iônico Energético
Íons positivos do gás de trabalho (Ar+) são acelerados contra o alvo negativamente polarizado, provocando a ejeção mecânica de átomos da superfície.
⚡ Descarga Luminosa (Plasma)
O plasma é gerado e mantido por colisões entre elétrons livres e átomos de Argônio em vácuo, criando um ciclo contínuo e autos sustentável de ionização.
🏝️ Nucleação e Crescimento do Filme
Os átomos ejetados atravessam a câmara de deposição e condensam-se no substrato, formando ilhas de nucleação que crescem e coalescem em uma microestrutura contínua.
Notes: Explicar os fenômenos físicos de desbaste por transferência de momento atômico e a física de plasma em câmaras de alto vácuo.

## Slide 10
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Magnetron Sputtering Reativo & Envenenamento do Alvo
10/20
🧲 Confinamento Magnético de Elétrons
Campos magnéticos paralelos ao alvo aprisionam elétrons, aumentando a frequência de colisões, a densidade do plasma e a taxa de deposição.
🧪 Injeção de Gás Reativo (N2)
O nitrogênio reativo é ionizado e reage em fase vapor ou na superfície do filme em crescimento, formando a fase nitreto desejada.
⚠️ O Fenômeno de Envenenamento do Alvo
A reação do gás reativo diretamente na superfície do alvo pode criar uma camada cerâmica de nitreto, alterando a taxa de sputtering e exigindo monitoramento rigoroso dos fluxos gasosos.
Notes: Destacar o uso de magnetrons para elevação da densidade de plasma e os desafios do modo reativo (envenenamento do alvo).

## Slide 11
3. REVISÃO DA LITERATURA
Comportamento Oxidativo de Filmes de NbN
11/20
👨‍🔬 Frankenthal et al.
Oxidação inicial em temperaturas entre 20 e 400 °C. Formação de oxinitreto interfacial restrito a poucas camadas atômicas mesmo abaixo de 190 °C.
👨‍🔬 Gallagher et al.
Oxidação entre 440 e 540 °C segue lei parabólica por difusão. Nb2O5 inicial amorfo transiciona para fase cristalina acima de 450 °C.
👨‍🔬 Carvalho et al.
Tratamentos térmicos a 500 e 700 °C resultam em oxidação severa, com o desaparecimento completo dos picos de XRD do filme de NbN original.
📌 Cinética Tradicional de Oxidação
Crescimento da camada de pentóxido de nióbio (Nb2O5) controlado pela difusão de oxigênio através da interface óxido/nitreto em direção ao interior do filme.
Notes: Revisar o histórico de estudos sobre a cinética de oxidação e cristalização do pentóxido de nióbio no NbN.

## Slide 12
3. REVISÃO DA LITERATURA
Efeito do Silício na Resistência à Oxidação de MTNs
12/20
🛡️ Sistemas Ti-Si-N e Zr-Si-N
Greczynski et al. e Chen et al. demonstraram a formação de camadas passivantes de SiO2-TiO2 e Si-Zr-O amorfos, reduzindo drasticamente a oxidação a 800 °C.
📊 Dados no Nb-Si-N (Chen et al., 2018)
A 600 °C, filme com 15 at.% Si desenvolveu 1400 nm de óxido, enquanto filme com 20 at.% Si reduziu a camada oxidada para apenas 144 nm (redução de 90%).
💡 Mecanismo Proposto na Literatura
A dissolução preferencial das ligações Nb-Si e a migração de silício para a superfície promovem uma camada fina, densa e protetora de óxido que impede o avanço do oxigênio.
Notes: Demonstrar estatisticamente como o aumento do teor de silício reduz a espessura da camada oxidada em matrizes de nitreto de metal de transição.

## Slide 13
3. REVISÃO DA LITERATURA
Efeito do Silício na Resistência à Corrosão
13/20
🌊 Desempenho Eletroquímico em Salmoura
Estudos em Zr-Si-N e Ti-Si-N (Tang et al., Wan et al.) relatam resistência à corrosão 8 a 15 vezes superior em NaCl 3,5% comparado ao nitreto binário.
📉 Resultados em Nb-Si-N (Velasco et al., 2016)
A densidade de corrente de corrosão caiu de 110 nA/cm² (NbN puro) para 23 nA/cm² com a adição de Si em substrato de aço inox AISI 304.
🔒 Amorfização dos Contornos de Grão
A fase amorfa intergranular de Si3N4 impede a penetração do eletrólito corrosivo por caminhos preferenciais, aumentando a passivação e a proteção do substrato.
Notes: Apresentar a redução da densidade de corrente de corrosão e a amorfização dos contornos de grão como barreira de proteção.

## Slide 14
4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Sistema de Deposição: AJA Orion 5-HV Sputtering
14/20
🏠 Câmara Principal & Load-Lock
• Câmara de Deposição Principal mantida sob alto vácuo constante.
• Câmara Load-Lock (pré-câmara) permite transferência de substratos sem quebrar o vácuo principal.
• Porta-amostras rotativo a 10 rpm posicionado a 100 mm de distância dos alvos.
• Linhas de gases independentes para Argônio (Ar) e Nitrogênio (N2).
⚡ Fontes de Potência & Alvos
• Alvo de Nióbio (Nb): Pureza 99,99%, acoplado a fonte de potência DC (corrente contínua).
• Alvo de Silício (Si): Pureza 99,99%, acoplado a fonte de potência RF (radiofrequência).
• Controle estrito da estequiometria via potência e vazão de massa.
Notes: Detalhar o equipamento AJA Orion 5-HV do laboratório da UFS e suas configurações técnicas de deposição.

## Slide 15
4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Substratos & Condicionamento do Vácuo
15/20
💎 Wafers de Silício
Silício monocristalino Si(100) para caracterização por GIXRD, MEV e tratamentos térmicos de oxidação.
✏️ Grafite & Aço 304
Grafite destinado a análises de RBS; Aço Inox AISI 304 lixado e polido para ensaios corrosivos.
🧼 Limpeza Ultrassônica
Banho em água com detergente, 3x água destilada, acetona e secagem com ar quente seco.
🔥 Condicionamento Térmico (Bake-out)
Limpeza com isopropanol e aquecimento a 400 °C por 4 horas em vácuo antes das deposições para remoção de espécies adsorvidas (H2O, O2).
Notes: Descrever a preparação criteriosa dos 3 tipos de substratos e o protocolo de limpeza térmica da câmara de vácuo.

## Slide 16
4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Parâmetros de Deposição dos Filmes NbN e Nb-Si-N
16/20
⚙️ NbN Estequiométrico Base
• Potência Alvo Nb: 150 W (Fonte DC).
• Fluxo de Argônio (Ar): 14 sccm.
• Fluxo de Nitrogênio (N2): 7 sccm.
• Parâmetros validados em Araújo (2026).
🎛️ Variação da Potência do Silício
• Fluxos de Ar/N2 e potência do Nb mantidos constantes.
• Variação sistemática da potência RF no alvo de Si para modulação do teor de silício.
• Tempo: 90 min (Si e Aço Inox) | 10 min (Grafite).
🎯 Objetivo dos Parâmetros
Garantir o controle rigoroso da incorporação atômica de silício para avaliação gradual de seu impacto na microestrutura e propriedades.
Notes: Apresentar as condições experimentais de deposição e o método de controle do teor atômico de silício.

## Slide 17
4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Caracterização Físico-Química & Ensaio Eletroquímico
17/20
🔬 Técnicas Físico-Químicas
• RBS (UFRGS): Composição elementar exata e espessura dos filmes.
• GIXRD (UFS): Identificação de fases cristalinas e estrutura.
• MEV/EDS (UFS): Morfologia superficial e seção transversal.
• XPS (CBPF): Estados de oxidação e ligações químicas (Nb-N, Si-N, Nb-O, Si-O).
⚡ Célula Eletroquímica (3 Eletrodos)
• Eletrodo de Trabalho: Amostra revestida (Aço AISI 304).
• Contraeletrodo: Platina (Pt).
• Eletrodo de Referência: Ag/AgCl.
• Meio: Solução estática de NaCl 3,5% sem agitação em triplicada a 25 °C.
• Tratamentos Oxidativos: Mufla a 500, 600 e 700 °C por 30 min.
Notes: Explicar os equipamentos de caracterização física e o arranjo experimental da célula eletroquímica adaptada.

## Slide 18
5. INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL
Infraestrutura Multidisciplinar & Parcerias
18/20
🏛️ UFS (DCEM)
• Sputtering AJA Orion 5-HV.
• Forno Mufla para oxidação.
• Potenciostato/Galvanostato AutoLab 320N.
🔬 UFS (CLMDCEM)
• Difratômetro GIXRD Shimadzu XRD-6000.
• Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL JCM 5700.
🤝 Colaborações Externas
• CBPF (RJ): Análises de XPS sob responsabilidade do Prof. Dr. Fernando Stavale.
• UFRGS (RS): Análises de RBS coordenadas pelo Prof. Dr. Johnny Ferraz Dias.
Notes: Mapear a infraestrutura dos laboratórios da Universidade Federal de Sergipe e dos centros parceiros CBPF e UFRGS.

## Slide 19
6. RESULTADOS ESPERADOS
Resultados Esperados & Impacto Científico
19/20
🔗 Tríade Parâmetros-Estrutura-Propriedades
Estabelecer correlação direta entre os parâmetros de síntese por sputtering, o teor de Si incorporado, a microestrutura e a resistência térmica/corrosiva.
🛡️ Desempenho Corrosivo Superior
Desenvolver revestimentos com resistência anticorrosiva em meio de NaCl 3,5% muito superior à do aço inoxidável AISI 304 não revestido.
💡 Elucidação do Mecanismo de Oxidação
Mapear detalhadamente a formação de óxidos em elevadas temperaturas (500, 600 e 700 °C) no sistema Nb-Si-N, expandindo o conhecimento científico internacional.
Notes: Resumir as principais contribuições científicas e tecnológicas esperadas ao término da tese de doutorado.

## Slide 20
ANEXO 1 & ENCERRAMENTO
Cronograma Físico de Execução (2026 – 2030)
20/20
Descrição da Meta / Atividade | Local de Execução | Duração Prevista | Responsável
Cumprimento de Disciplinas & Artigo | P2CEM / UFS | Mar 2026 – Ago 2026 | Paula Larissa
Deposição dos Filmes NbN e Nb-Si-N | Lab. Filmes Finos (UFS) | Set 2026 – Abr 2027 | Paula Larissa
Caracterizações (RBS, GIXRD, MEV, XPS) | UFRGS / UFS / CBPF | Mai 2027 – Jan 2028 | Paula Larissa / Profs.
Ensaios de Oxidação & XPS Pós-Oxidação | DCEM / UFS / CBPF | Nov 2027 – Set 2028 | Paula Larissa
Deposição em Aço Inox & Corrosão | DCEM / UFS | Set 2028 – Abr 2029 | Paula Larissa
Redação Final da Tese & Defesa | P2CEM / UFS | Jul 2029 – Jan 2030 | Paula Larissa / Orientador
👥 Equipe do Laboratório de Filmes Finos (UFS)
Paula Larissa (Discente), Prof. Dr. Eduardo Tentardini (Orientador), Pós-graduandos: Iago, Luís Fernando, Ana Larissa, João Carlos, Fábio; Iniciação Científica: Ronaldo, Matheus, Antônio.
Notes: Apresentar a distribuição das metas no tempo de 2026 a 2030 e fazer os agradecimentos à equipe de pesquisa.